## Slide 1: Influence of uncut chip thickness and cutting velocity Workpiece position 124 mm
ap = 3,5 mm, = 6°, = 3°, = 0, uncoated, workpiece position: 124 mm
Chart: Heat partition (chip)
| 100,00 | 150,00
200,00 | 0.60676 | 0.66906
300,00 | 0.65008 | 0.67723
400,00 | 0.66524 | 0.66084
500,00 | 0.67757
Chart: Heat partition (tool)
| 100,00 | 150,00
200,00 | 0.12927 | 0.13048
300,00 | 0.080418 | 0.093341
400,00 | 0.083984 | 0.076208
500,00 | 0.066566
Chart: Heat flow (chip) [W]
| 100,00 | 150,00
200,00 | 1451.366 | 2209.5729
300,00 | 2208.0209 | 3055.4101
400,00 | 2734.291 | 4006.6247
500,00 | 4892.1433
Chart: Heat flow (workpiece) [W]
| 100,00 | 150,00
200,00 | 631.421 | 662.05
300,00 | 915.3873 | 1035.1206
400,00 | 1030.7242 | 1594.2399
500,00 | 1847.401
Chart: Heat partition (workpiece)
| 100,00 | 150,00
200,00 | 0.26397 | 0.20047
300,00 | 0.26951 | 0.22943
400,00 | 0.25077 | 0.26295
500,00 | 0.25587
hsp [µm]
Cutting velocity [m/min]
Chart: Heat flow (tool) [W]
| 100,00 | 150,00
200,00 | 309.2247 | 430.9032
300,00 | 273.1422 | 421.1246
400,00 | 345.1933 | 462.0445
500,00 | 480.6157

## Slide 2: Influence of uncut chip thickness and cutting velocity Workpiece position 200 mm
ap = 3,5 mm, = 6°, = 3°, = 0, uncoated, workpiece position: 200 mm
Chart: Heat flow (chip) [W]
| 100,00 | 150,00
200,00 | 1704.9593 | 2425.7515
300,00 | 2526.242 | 3375.8082
400,00 | 4015.3245
500,00 | 4981.0634
Chart: Heat partition (chip)
| 100,00 | 150,00
200,00 | 0.71637 | 0.74156
300,00 | 0.74377 | 0.74824
400,00 | 0.66469
500,00 | 0.68549
Chart: Heat partition (tool)
| 100,00 | 150,00
200,00 | 0.12709 | 0.076291
300,00 | 0.069659 | 0.065396
400,00 | 0.052264
500,00 | 0.04294
Chart: Heat flow (workpiece) [W]
| 100,00 | 150,00
200,00 | 372.5545 | 595.8519
300,00 | 633.7077 | 840.8032
400,00 | 1709.8493
500,00 | 1973.2959
Chart: Heat partition (workpiece)
| 100,00 | 150,00
200,00 | 0.15654 | 0.18215
300,00 | 0.18657 | 0.18636
400,00 | 0.28305
500,00 | 0.27157
Chart: Heat flow (tool) [W]
| 100,00 | 150,00
200,00 | 302.4743 | 249.5598
300,00 | 236.6007 | 295.0439
400,00 | 315.7232
500,00 | 312.0176
hsp [µm]
Cutting velocity [m/min]

## Slide 3: Influence of uncut chip thickness and cutting velocity Workpiece position 34 mm (ACF)
Chart: Heat flow (chip) [W]
| 100,00 | 150,00
200,00 | 963.4712 | 1409.6175
300,00 | 1334.4974 | 2211.4647
Chart: Heat flow (tool) [W]
| 100,00 | 150,00
200,00 | 259.9581 | 390.7405
300,00 | 272.8266 | 492.2706
Chart: Heat flow (workpiece) [W]
| 100,00 | 150,00
200,00 | 450.4033 | 759.8659
300,00 | 690.9059 | 650.8578
Chart: Heat partition (chip)
| 100,00 | 150,00
200,00 | 0.57561 | 0.55058
300,00 | 0.58066 | 0.65923
Chart: Heat partition (tool)
| 100,00 | 150,00
200,00 | 0.15531 | 0.15262
300,00 | 0.11871 | 0.14675
Chart: Heat partition (workpiece)
| 100,00 | 150,00
200,00 | 0.26909 | 0.2968
300,00 | 0.30063 | 0.19402
ap = 2,8 mm, = 6°, = 3°, = 66 µm, normalized, uncoated, workpiece position: 34mm

## Slide 4: Influence of uncut chip thickness and cutting velocity Workpiece position 80 mm (ACF)
Chart: Heat flow (chip) [W]
| 100,00 | 150,00
100,00 | 522.0725
200,00 | 1151.3422 | 1737.7919
300,00 | 1658.4424 | 2501.462
Chart: Heat flow (tool) [W]
| 100,00 | 150,00
100,00 | 72.3555
200,00 | 144.4063 | 240.7025
300,00 | 152.8217 | 365.3968
Chart: Heat flow (workpiece) [W]
| 100,00 | 150,00
100,00 | 354.3123
200,00 | 390.4807 | 588.3439
300,00 | 475.2012 | 502.1531
Chart: Heat partition (chip)
| 100,00 | 150,00
100,00 | 0.55028
200,00 | 0.68279 | 0.67702
300,00 | 0.72533 | 0.74249
Chart: Heat partition (tool)
| 100,00 | 150,00
100,00 | 0.076265
200,00 | 0.085639 | 0.093774
300,00 | 0.066838 | 0.10846
Chart: Heat partition (workpiece)
| 100,00 | 150,00
100,00 | 0.37346
200,00 | 0.23157 | 0.22921
300,00 | 0.20783 | 0.14905
ap = 2,8 mm, = 6°, = 3°, = 66 µm, normalized, uncoated, workpiece position: 80 mm

## Slide 5: Influence of uncut chip thickness and cutting velocity Workpiece position 34 mm (ABA)
Chart: Heat partition (workpiece)
| 100,00 | 150,00
200,00 | 0.22736 | 0.2686
300,00 | 0.29748 | 0.3596
Chart: Heat flow (chip) [W]
| 100,00 | 150,00
200,00 | 1041.6505 | 1492.3547
300,00 | 1564.0366 | 2233.4372
Chart: Heat flow (tool) [W]
| 100,00 | 150,00
200,00 | 470.4669 | 513.3782
300,00 | 463.0819 | 578.5236
Chart: Heat flow (workpiece) [W]
| 100,00 | 150,00
200,00 | 444.9549 | 736.5966
300,00 | 858.3929 | 1578.9773
Chart: Heat partition (tool)
| 100,00 | 150,00
200,00 | 0.24039 | 0.18721
300,00 | 0.16049 | 0.13175
Chart: Heat partition (chip)
| 100,00 | 150,00
200,00 | 0.53225 | 0.54419
300,00 | 0.54203 | 0.50865
ap = 2,8 mm, = 6°, = 3°, = 66 µm, tempered, uncoated, workpiece position: 34 mm

## Slide 6: Influence of uncut chip thickness and cutting velocity Workpiece position 80 mm (ABA)
Chart: Heat partition (workpiece)
| 100,00 | 150,00
200,00 | 0.40448 | 0.26005
300,00 | 0.39324 | 0.37063
Chart: Heat flow (chip) [W]
| 100,00 | 150,00
200,00 | 979.5612 | 1664.4079
300,00 | 1574.3611 | 2434.1194
Chart: Heat flow (tool) [W]
| 100,00 | 150,00
200,00 | 181.1465 | 370.5969
300,00 | 157.0479 | 335.3593
Chart: Heat flow (workpiece) [W]
| 100,00 | 150,00
200,00 | 788.3676 | 715.1954
300,00 | 1122.1202 | 1630.903
Chart: Heat partition (tool)
| 100,00 | 150,00
200,00 | 0.09294 | 0.13475
300,00 | 0.055036 | 0.076211
Chart: Heat partition (chip)
| 100,00 | 150,00
200,00 | 0.50258 | 0.6052
300,00 | 0.55172 | 0.55316
ap = 2,8 mm, = 6°, = 3°, = 66 µm, tempered, uncoated, workpiece position: 80 mm